MATERIJALI U INSTALACIJKOJ TEHNICI

4. Materijali za izradu sanitarne opreme

Gradivo ove skripte je preuzeto iz priručnika:

„OSNOVE TEHNIKE, INSTALACIJA VODE I PLINA, 2. izdanje“.

Autor i koordinator: Boris Labudović, dipl. ing

Nakladnik: Energetika marketing d.o.o.

https://strucnaknjizara.com/products/osnove-tehnike-instalacija-vode-i-plina-3-izdanje-skupina-autora?srsltid=AfmBOoqVov6VK6jbvrQKQdkl2hVOPZWbyzwo4yie7wS7Vc25po2PglJx

Sadržaj

4.	MATERIJALI ZA IZRADU SANITARNE OPREME	3

4.1.	Sanitarna keramika	3

4.2.	Kamenština	3

4.3.	Kamenina	3

4.4.	Sanitarni porculan	3

4.5.	Metalni materijali	3

4.6.	Emajlirani čelici	4

4.7.	Polimerni i kompozitni	4

- MATERIJALI ZA IZRADU SANITARNE OPREME

Na materijale koji se koriste za izradu sanitarne i kupaoničke opreme postavljaju se različiti zahtjevi s obzirom na uporab-na svojstva:

- velika čvrstoća i postojanost na trajna opterećenja

- ravna i glatka površina bez pora i pukotina, jednostavna za čišćenje i održavanje

- neosjetljivost na uobičajena sredstva za čišćenje i održava-nje te na kiseline i lužine koje se koriste u kućanstvu

- neosjetljivost na česte promjene temperatura (hladna i topla voda)

- postojanost na starenje

- jednostavna obrada i oblikovanje kojima se postiže dobar estetski izgled konačnog proizvoda

- povoljna cijena.

Za izradu sanitarne i kupaoničke opreme (kada, tuškabina, umivaonika, pločica, kupaoničkog pokućstva itd) stoga se najčešće koriste sanitarna keramika, nehrđajući i emajlirani čelici, polimerni i razni kompozitni materijali (tablica 3.8).

  - Sanitarna keramika

Sanitarna keramika je keramički materijal koji je građen od

dva sloja:

- osnovnog materijala (gline s primjesama)

- površinskog materijala: glazure ili ocakline.

Po sastavu, načinu proizvodnje, kakvoći i uporabnim svojstvima, može se podijeliti u tri osnovne skupine:

- kamenština

- kamenina (fajansa)

- sanitarni porculan.

  - Kamenština

Kamenština je keramički materijal čiji su osnovni sastojci gli-na, pijesak i šamot. Pri njezinoj se proizvodnji glaziranje odvi-ja istodobno s pečenjem.

  - Kamenina

Kamenina ili fajansa je keramički materijal koji se sastoji od jednakih dijelova kaolina, glinenca i kvarca. Mora se glazirati kako bi se smanjila poroznost, a postupak se izvodi istodobno s pečenjem, na temperaturi 1200 °C.

  - Sanitarni porculan

Sanitarni porculan je najkvalitetniji i najskuplji keramički materijal za izradu sanitarne opreme. Po sastavu je jednak kamenini, a proizvodi se pečenjem na temperaturi 1400 °C.

  - Metalni materijali

Metalni materijali koji se koriste za izradu sanitarne opreme su nehrđajući i emajlirani čelici te emajlirani željezni lijev.

Nehrđajući čelici pri tome su najčešće krom-nikalni, s 18% kroma i oko 10% nikla zbog čega su vrlo otporni na koroziju (npr. X 5CrNi18-8, 1.4301),

  - Emajlirani čelici

Emajlirani čelici i lijevovi se proizvode nanošenjem sloja praškastog emajla (posebne vrste stakla) koji se potom na temperaturi 1000 °C tali i s metalnom površinom tvori čvrsti i kompaktan površinski zaštitni sloj.

  - Polimerni i kompozitni

Polimerni i kompozitni materijali se danas sve više koriste izradu sanitarne opreme pri čemu su najčešći akril i njegove homogene smjese (kompoziti) s raznim punilima: kvarcom, kamenom prašinom itd.

Kod ugradnje sanitarne ili kupaoničke opreme, osim na odabir materijala, valja obratiti pozornost i na njegovu boju koja ima velik utjecaj na osjećaj udobnosti boravka u takvim prostorijama (il. 3.3).